| U.C.B. |  | FACULTAD DE INGENIERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DPTO. DE ING. CIVIL - LAB, TECNOLOGIA DEL HORMIGON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENSAYO GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desing. del Tamiz US | A Peso Retenido gr, | A Peso Retenido gr, REAL | B % Pasante | % Mas Grueso | % Mas Fino | PESO TOTAL DE LA MUESTRA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (P.T.M.) |  |  |
| TAMIZADO USANDO EL P.T.M. | PIEDRA O CANTOS |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4242,7 | gr, |
|  |  |  | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  | GRAVA | GRUESA | 2 1/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | 1 1/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | 3/4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | FINA | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3/8 | 17,70 | 17,70 | 0,42 | 0,42 | 99,58 |  |  |  |
|  |  |  | 1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nº 4 | 530,40 | 530,46 | 12,50 | 12,92 | 87,08 |  |  |  |
| TAMIZADO CON FRACCIÓN MENOR Q' P.T.M. | ARENA | GRUESA | Nº 8 | 973,80 | 973,92 | 22,96 | 35,88 | 64,12 |  |  |  |
|  |  |  | Nº 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MEDIA | Nº 16 | 614,30 | 614,37 | 14,48 | 27,40 | 72,60 |  |  |  |
|  |  |  | Nº 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | 64,12 |  |  |  |
|  |  |  | Nº 30 | 485,70 | 485,76 | 11,45 | 38,85 | 61,15 |  |  |  |
|  |  |  | Nº 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FINA | Nº 50 | 953,50 | 953,61 | 22,48 | 58,35 | 41,65 |  |  |  |
|  |  |  | Nº 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,35 | 41,65 |  |  |  |
|  |  |  | Nº 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nº 100 | 466,40 | 466,46 | 10,99 | 69,35 | 30,65 |  |  |  |
|  |  |  | Nº 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,35 | 30,65 |  |  |  |
|  |  |  | P Nº 200 | 200,4 | 200,42 | 4,72 | 74,07 | 25,93 |  |  |  |